28/06/2002

Cavo schermato per candele. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

SCHEDA TECNICA

meccanocar 357 00 00100-76/1-Cavo schermato candele.

- Proprietà.

Classe E.

Il conduttore in Kevlar utilizzato racchiude in sé una potente spirale in acciaio inossidabile intorno ad una fibra di vetro.

Lo speciale conduttore previene lo rotolamento durante il processo e porta la resistenza ad essere tra i 1.400 ed i 3.500 ohm per metro.

Questo cavo viene usato per ottenere un basso livello di impedenza ohmica, è comunemente chiamato cavo a spirale, Magwire, cavo a reattanza, cavo induttivo.

Isolante interno in EPDM.

Isolante esterno diametro 7 mm. in silicone.

Utilizzato per cablaggi Gruppo “4” e Gruppo “5”.

- Caratteristiche.

- Temperature di applicazione: da –40°C. a +220°C.

- Normative di riferimento:

ISO 3808 Part 1 and 2.

SAE J557 – SAE J2031.

VDE passed.

Le informazioni tecniche ed i valori indicati nel presente foglio corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.

L’utilizzatore ne determina pertanto l’idoneità per le sue applicazioni.

meccanocar

28/06/02 RI.SVI.