Filo inox 316. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

meccanocar 402 00 09200-316/0.8

402 00 09210-316/1

402 00 09220-316/1.2

Filo pieno per saldatura MIG di acciai inox

- Filo pieno a basso contenuto di carbonio per la saldatura di acciai AISI 304-316 e simili.

- Da usarsi con gas di protezione Ar + 1% - 2% O2.

STANDARD:

AWS ER 316LSi

EN 12072 G/W 19123 LSi

W. St. Nr. 1.4430

Caratteristiche del deposito:

C          =      <0.02%.

Si          =       0.80%.

Mn       =       1.80%.

Cr         =       18.50%

Ni         =       12.50%

Mo        =       2.7%

Posizioni di saldatura: