Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

26/07/02

meccanocar 373 TE 00030 - 373 TE 00060

##### 373 TE 00090 - 373 TE 00120

##### 373 TE 00150 - 373 TE 00160

### 373 TE 00180

| Ø int. X Ø est. | Press. di eserc. | Press. di scoppio | Raggio di curvatura | Peso Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4X9 5X10 6X13 7X13 7.5X14 8X15 10X16 | 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar | 30 bar 30 bar 30 bar 30 bar 30 bar 30 bar 30 bar | 30 34 36 45 48 52 62 | 0.11 0.13 0.12 0.13 0.13 0.14 0.20 |

Applicazioni: Scarico di prodotti petroliferi con tenore aromatico superiore anche al 50% (benzina con e senza piombo e diesel). Per linee di ritorno olio e grasso nei sistemi idraulici, aria compressa ed altri tipi di gas (vapore con olio). Idoneo anche per sistemi di alimentazioni e ritorno per benzina, tubi di sfiato oppure per linee vuoto caricare con particelle con carburante/olio.

Descrizione tecnica: Sottostrato NBR/PVC resistente all’olio idraulico, nero e liscio. Armatura tessuto sintetico. Rivestimento NBR/PVC resistente al carburante e alle condizioni atmosferiche, nero, liscio. Gamma delle temperature da –30°C a +100°C. Marcaggio HYDRO’ECO(BE 4012) logo, Costruzione standard conforme alle norme in materia di autoveicoli.