Fiche technique. 10/02/2005

Silicone acétique anti-moisissure. Page 1 sur 2.

meccanocar 411 00 15056-2836-310 ml Silicone acétique anti-moisissure

- Description.

Le silicone acétique anti-moisissure Meccanocar est un produit de scellage de grande qualité, élastique, monocomposant à base de silicone très pur.

- Caractéristiques.

- Grande facilité d’application.

- Couleur permanente, résistant aux rayons UV, contient des agents fongicides.

- Reste de façon permanente élastique après la rétification.

- Excellente adhérence sur la plupart des supports.

- Odeur typique d’acide acétique.

- Applications.

- Utilisable pour le scellage des joints dans le bâtiment.

- Scellage de porte et fenêtres en aluminium.

- Installations sanitaires.

- Scellage des surfaces peintes.

- Joints des porte et fenêtres.

- Scellages dans les salles de bains et les cuisines.

- Scellages dans les chambres frigorifiques et les container.

- Scellages dans les installations d’air conditionné.

- Stockage.

Le silicone acétique anti-moisissure Meccanocar doit être emmagasiné dans un milieu sec et frais, à des températures comprises entre +5°C et +25°C. Dans ces conditions, la stabilité au stockage est d’au moins 12 mois.

N.B. Conserver les cartouches partiellement vides pendant environ 3 mois si elles sont bien fermées.

- Emballages.

Cartouches en PE de 310 ml

- Données techniques.

Base: polysiloxane.

Couleur: transparent.

Consistance: pâte thixotrope.

Système de rétification: à l’humidité de l’air.

Temps de formation de la peau: environ 7 minutes.

Temps de rétification: 1,5 mm/24 heures

Dureté: 25 +/- 5 Shore A.

Retrait: nul.

Poids spécifique: 1,03 – 1,25.

Résistance à la température: da –60°C à +200°C

Silicone acétique anti-moisissure. Page 2 sur 2.

Allongement à la rupture: > 500% (DIN 53504).

Module élastique: 0,35 N/mm2 (DIN 53504).

Déformation maximum: 25%.

Tension maximum: 1,30 N/mm2 (DIN 53504).

- Surfaces.

Supports compatibles: toutes les surfaces habituelles de construction. Ne pas appliquer sur du PVC ni sur la plupart des matières plastiques.

Préparation des surfaces: propres, sèches et dégraissées.

- Application.

Méthode d’application: avec pistolet, manuel ou pneumatique.

Température d’application: da +1°C à +30°C

Nettoyage: avec des solvants lorsqu’il est encore humide. Mécanique après le durcissement.

lissage: à l’eau savonneuse avant la formation de la peau.

- Informations sur le transport.

Produit considéré comme dangereux pour tous les types de transport.

- Étiquetage.

Aucun étiquetage de danger n’est nécessaire.

- Mesures de sécurité.

Observer les mesures d’hygiène habituelles sur le lieu de travail.

- Observations.

De nombreux métaux peuvent être agressés par le composant acétique du produit.

- Remarques.

Les informations et les valeurs figurant sur cette Fiche Technique correspondent à nos expériences et à nos recherches techniques concrètes, sans toutefois engager une responsabilité ou représenter une garantie, puisque les conditions d’utilisation échappent à notre contrôle.

L’utilisateur en détermine par conséquent l’aptitude pour ses applications.