Fiche technique. 10/02/2005

Silicone neutre pour tôle. Page 1 sur 2.

meccanocar 411 00 15050-2830-Gris.

411 00 15051-2831-Tête de maure.

411 00 15052-2832-Cuivre.

Silicone neutre tôle

- Description.

La silicone neutre tôle Meccanocar est une colle de scellage de grande qualité neutre, élastique, à faible module, monocomposant à base de silicone très pure.

- Caractéristiques.

- Application universelle très facile.

- Couleur permanente, résistante aux rayons UV.

- Reste élastique de façon permanente après la rétification.

- Excellente adhérence sur la plupart des supports.

- Presque inodore.

- Temps de formation de la peau lente. Idéale pour l’application sur joints très longs.

- Applications.

- Utilisable pour le scellage des joints dans le secteur du bâtiment.

- Idéale pour le scellage des surfaces peintes.

- Joints de dilatation entre différents types de supports.

- Scellage entre bois peint et verre.

- Scellage entre PVC et verre.

- Scellages de plaques en polycarbonate.

- Scellages de matériaux acryliques sanitaires.

- Stockage.

La silicone neutre pour tôle Meccanocar doit être emmagasinée dans un milieu sec et frais, à des températures comprises entre +5°C et +25°C. Dans ces conditions, la stabilité au stockage est d’au moins 12 mois.

N.B. Conserver les cartouches partiellement vides pendant environ 3 mois si elles sont bien fermées.

- Emballages.

Cartouches en PE de 310 ml

- Données techniques.

Base: polysiloxane.

Couleur: variable suivants pigments utilisés.

Consistance: pâte thixotrope.

Système de rétification: avec l’humidité de l’air.

Temps de formation de la peau: environ 30 minutes (20°C/65% R.H.).

Temps de rétification: 1,0 mm/24 heures (20°C/65% H.R.).

Dureté: 20 +/- 3 Shore A.

Retrait: nul.

Silicone neutre tôle. Page 2 sur 2.

Poids spécifique: 1,50.

Résistance à la température: de –40°C à +150°C

Récupération élastique: > 90%.

Allongement à la rupture: 700% (DIN 53504).

Module élastique à 100%: 0,28 N/mm2 (DIN 53504).

Déformation maximum: +/- 25%.

Tension maximum: 0,80 N/mm2 (DIN 53504).

- Surfaces.

Supports compatibles: toutes les surfaces de construction habituelles.

Préparation des surfaces: propres, sèches et dégraissées.

- Dimension des joints.

Largeur minimum: 5 mm.

Largeur maximum: 30 mm.

Profondeur minimum: 5 mm.

Recommandations: largeur maximum, le double de la profondeur.

- Application.

Méthode d’application: au pistolet, manuel ou pneumatique.

Température d’application: de +1°C à +30°C

Nettoyage: avec des solvants lorsqu’elle est encore humide. Mécanique, lorsqu’elle a durci.

Lissage: à l’eau savonneuse avant la formation de la peau.

- Informations sur le transport.

Produit considéré comme non dangereux pour tous les types de transport.

- Étiquetage.

Aucun étiquetage de danger n’est nécessaire.

- Mesures de sécurité.

Observer les mesures d’hygiène habituelles sur le lieu de travail.

- Observations.

Produit totalement neutre (pH = 7).

- Remarques.

Les informations et les valeurs figurant sur cette Fiche Technique correspondent à nos expériences et à nos recherches techniques concrètes, sans toutefois engager une responsabilité ou représenter une garantie, puisque les conditions d’utilisation échappent à notre contrôle.

L’utilisateur en détermine par conséquent l’aptitude pour ses applications.