Fiche tecnicque. 10/02/2005

Mastic silicone neutre batiment. Page 1 di 2.

meccanocar 411 00 15041-2821-Noir. - 411 00 15042-2822-Blanc RAL 9010. - 411 00 15043-2823-Blanc RAL 1013. - 411 00 15044-2824-Gris. - 411 00 15045-2825-Marron. - 411 00 15046-2826-Vert RAL 6005. - 411 00 15047-2827 Or metallizée. - 411 00 15055-2835-Aluminium metallizée.

- Mastic silicone neutre batiment -

- Produit.

Le Mastic silicone neutre batiment Meccanocar est un mastic silicone neutre (oxime) monocomposant, 1ière catégorie.

- Caractéristiques

- Très bonne applicabilité

- Réticulation rapide

- Très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage, etc.

- Applications.

Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu.

Joints de chambres froides, gaines de ventilation

- Durée de stockage.

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C.

- Emballage.

Cartouche en PE da 310 ml.

- Propriétés tecniques.

Base: Polysiloxane.

Consistance: Pâteux.

Système de durcissement: Par l’humidité de l’air.

Vitesse de polymérisation: 2mm/24h (à 20°C/65% H.R.).

Pelliculation: Env. 5 min. (à 20°C/65% H.R.).

Dureté: 25±5 Shore A.

Densité: 1,25 g/ml.

Resistance aux températures: -60°C à +180°C.

Module d’élasticité à 100%: 0,38N/mm² (DIN53504).

Tension maximale: 1,60N/mm² (DIN53504).

Allongement à la rupture: 800% (DIN53504).

- Supports.

Nature: tous les matériaux de construction usuels.

Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

Il est conseillé de faire un test d’adhérence sur tout support.

Fiche tecnicque. Page 2 de 2.

- Dimensions des joints.

Largeur minimale: 5mm.

Largeur maximale: 30mm.

Profondeur minimale: 5mm.

Recommandation: largeur= 2x profondeur du joint.

- Mode d’emploi.

Application: pistolet manuel ou pneumatique.

Température d’application: +1°C à +30°C.

Produit de nettoyage: white spirit, immédiatement après utilisation.

Finition: lissage à l’eau savonneuse avant pelliculation.

- Mesures de sécurité.

Observer l’hygiène de travail usuelle.

- Remarques.

Produit chimiquement neutre (pH=7).

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre

expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de

pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d’apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.