Electrodes normales pour acier. Fiche tecnique. Page 1 de 1.

meccanocar 402 00 00300-513-2

402 00 00400-521-2.5

402 00 00500-539-3.25

-electrodes normales pour acier-

- Electrode avec enrobage rutile d’épaisseur moyenne.

- Son emploi est simple, très coulissant et très esthétique avec un arc doux et silencieux.

- Ses projections sont presqu’absentes et ses déchets se détachent eux-memes

- Amorsage et reamorsage très simples.

- Apte pour les travaux de charpente petits et moyens, les acier de construction et les réservoirs sous pression

STANDARD AND APPROVALS:

AWS A-5.1    E 6013

UNI 5132      E44L3R24R09KV00

ISO2560       E 432 R22

DIN 1913      E 43 22 R3

FS                2A

MM               E A11

ANASTA       CLASSE 1A

TYPICAL MECHANICAL PROPERTIES:

Y.S.           = 510-550 N/mmq.

T.S.           = >410 N/mmq.

E (5Xd)      = >24%

KV              = >47 J (+0°C)

TYPICAL WELD METAL ANALYSIS (%):

C        0.10

Mn     0.55

Si       0.40

S        0.02

P        0.02

WELDING POSITIONS: