Fixatif  chimique. Fiche technique. Page 1 de 3.

meccanocar 155 00 01300-380

155 00 01310-150

Système avancé de ancrage chimique

# Poli, application très simple ,hautes prestations et  minimal Ecart du produit.

Il s’agit d’une pâte à base de résine polyester insaturé d’une consistance  normale et d’un catalyseur en pâte facilement extrudible.

Il est le CHEVILLE CHIMIQUE idèal pour des fixages sûres.

Grâce à la consistence du produit extrudè il ne coule même pas en position verticale.

DURCISSEMENT

5°C 15/30 min.

10°c 10/20 min.

20°c 5/10 min.

25°c 4/5 min.

30°c 2/5 min.

EMPLOI DU CHEVILLE DANS

20 min. 30°C

30 min. 25°C

40 min. 20°C

80 min. 10°C

120 min. 5°C

## Caracteristique mecaniques

MAXIMAL DE CHARGE EN KN (1 KN=100 KG)

### M8 M10 M12

### Brique pleine traction 8.0 10.0 12.0

Coupe 12.0 14.0 16.0

### Brique perforèe traction 5.0 5.0 6.0

Coupe 9.0 9.0 12.0

### Béton traction 12.5 17.5 32.0

Coupe 12.5 20.0 30.0

### DESCRIPTION

La cartucce  meccanocar est un système de ancrage chimique avancé cré proprement  pour assurer la facilité de son emploi ed deshautes prestations. Le système n’est qu’une rèsine polyesteret un cataliseur à ’interieur une cartucce à double compartments de 150 o 380 ml. Le système de mélange du bec de la

Ancrage chimique. Fiche technique. Page 2 de 3.

cartoauche assure une complète et uniforme mèlange de deux composants  quand ils sont extrudés

##### EMPLOIS

Les ancrages chimiques sont emploies pour differents employs et ils ont des avantages majeurs respect aux aux systèmes fixatifs mechaniques. Le système de la cartouche meccanocar peut être emploié pour le fixage permanent sur les  murs, ou barres de vissage ou de extension,  machines, ancrages sous-marins, substrati humides, barres des grilles et grues et pylons et arbres etc…

Les avantages de l’ancrage chimique meccanocar  sont :

- Très bon rapport entre la rèsine et le catalyseur reglé de la cartouche.

- Le bec particulier que assure un mélange total.

- Le système de la cartouche assure un minimal contact entre larèsineet qui opère.

- Miniman écart du produit

- Lìexpansion n’est pas à la base de son procès pour cette raion il puet etre emploié pour fixer le substrati fragiles très près du bord.

- La nature de la rèsine provoque de la résistence aux vibrations

- La nature de la résine permet de la résistence aux  vibrations.  Les fixages métalliques sont mit dans la résine et pour cette raison ils sont protegés  de la corrosion.   Employables avec ancrantes noir, zingués, galvanizés, en acier inoxidables et d’autre alliages et permets haute tractions.

STOCKAGE

Conserver dans un entroit sèche, à une temperature entre le 5° e 25°C. Si telles conditions sont respectées, grâce à la composition de la rèsine et à la typologie de la cartouche, a une durée superieur à 12 mois.

##### Instruction pour l’emploi

- Pour percer le mur

Employer une pointe du  diamètre correct (v.tableau), percer le mur à la profondité qui nécessité. Nous pouvons employer aussui une machine à percussion rotative.

Si il est nécessaire une perforation à  diamant, le trou lisse doit être complétement  rugueux.

- Nettoyage du trou

Les éboulis et la saletè qui viennent de la perforation  doivent être enlevé du trou avec un pinceau en nylon ou avec de l’air compresse.

- Emploi de la cartouche

Quand les trous sont bien nettes,visser le bec sue la cartuoche (si la cartuchea déjà ètée employèe est nécessaire enlever le materiel séché du capouchon de la cartuoche avant de visser le nouveau bec).

Ancorante chimique. Fiche technique. Page 3 di 3.

Mettre la cartouche dans le pistolet et enlever la première partie du materiel, jusqu’à  on obtienun couler uniforme. Il s’ignifie que les duex composantes sont dans le bec mélangeur  jusqu’à la fin du trou et le remplir jusqu’à le 2/3, selon l’application. Pour les trous profonds on peut employer des extentions à tuyau. Quand le trou est plain de résine, metre tout de suite le fixative. Le fixatif doit être mis très doucement  avec une petite torsion. Terminé l’operation la résine doit remplir complètement l’espace autour de la supercice traitée. Laisser sécher la résine en excès.

DONNEE TECHNIQUES

155 00 01300-01310

### Diamètre nominale du boulon (mm) 8 10 12 16 20

### Diamètre de la barre (mm) 8 10 12 16 20

### Diamètre du trou 10 12 14 20 25

##### CLOU A PRESSION

Diamètre du clou (mm) 8 10 12 16

Diamètre du trou 10 12 14 20

Les diamètre des trous sont nominales quand les trous sont affectués avec la pointe correcte  BS 5621 et DIN8035.

| ## TEMPERATURE | ###### Temps pour l’emploi | ## EMPLOI |
| --- | --- | --- |
| 10°C | 14/20 min. | 80 min. |
| 15°C | 10/15 min. | 60 min. |
| 20°C | 5/10 min. | 40 min. |
| 25°C | 3/7 min. | 30 min. |

##### PERFORMANCES POUR LE TYPIQUES FIXATIFS

Diamètre du fixatifs M8 M10 M12 M16 M20

Diamètre du trou 10 12 14 20 25

Profondeur du trou 80 90 110 175 175

Longueur totale fixatifs 110 130 150 225 225

Type de fixatifr Chiodo id. id. Filett. id.

Charge de profondeur de Enchâsse std. Materiaux solides M8 M10 M12 M16 M20

NOTE: LES INFORMATION INCLUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SERVENT POUR INFORMER NOTRE CLIENTS DONC ELLES NE SUPPOSENT PAS AUCUN ENGAGEMENT DE NOTRE PART.